盐雾试验箱用途及试验方法的对比

盐雾试验箱的用途是用来检测产品或金属材料的耐盐雾腐蚀度，而盐雾试验结果鉴定了产品的质量，它鉴定结果的合理性与正确性，是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀度的必要条件。

盐雾试验箱结果检测方法有四：一、评级判定法；二、称重判定法；三、腐蚀物出现判定法；四、腐蚀数据统计分析法。评级判定法把腐蚀面积与总面积百分比的百分数按特定的方法划分成相应的级别，以其中的一个级别作为判定依据，它适合对平板样品进行评价；称重判定法是对产品经过腐蚀试验的前后质量进行称重的方法，对比产品试验前后的重量来对产品耐腐蚀性进行鉴定。它对于某种金属的耐腐蚀性能检测非常适用；腐蚀物出现判定法是定性判定法，它是在产品进行完盐雾腐蚀试验后，观察产品有没有腐蚀的情况来对产品进行判定，很多产品普遍性的采用此方法；腐蚀数据统计分析方法提供了设计腐蚀试验、分析腐蚀数据、确定腐蚀数据的可信度的方法，它主要应用于分析、统计腐蚀情况，而不是特定的用于某一具体产品的质量判定。

盐雾试验箱主要利用设备营造出人工模拟盐雾环境来检测试验产品的耐腐蚀性能的环境试验。可分成两类，分别是天然环境暴露试验和人工加速模拟盐雾环境试验。人工加速模拟盐雾环境试是利用具有一定的空间容积的设备——盐雾试验箱，用人工的方法在其容积内，制造出盐雾环境对产品的耐盐雾腐蚀度性进行判定。

与天然环境对比，其氯化钠的盐浓度是一般天然环境盐雾的几倍甚至几十倍，从而大大加速了试验产品腐蚀的速度，对试验产品的耐盐雾腐蚀度的结果检测时间也缩短了。若在天然曝露环境下对产品进行耐腐蚀试验，待其腐蚀或许要一年，而在人工模拟盐雾试验情况下，只需24小时，即可得到类似的结果。人工模拟盐雾试验其中也包括了中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。