| 着越来越多的手机采用翻盖结构，柔性电路板也随之越来越多的被采用。 7GaoeP>zO0 按照基材和铜箔的结合方式划分，柔性电路板可分为两种： K "8o | Iiv¦ -wnssOl 有胶柔性板和无胶柔性板。 ^C<P>Ydl\w PW''a<.>EG 其中无胶柔性板的价格比有胶的柔性板要高得多，但是它的柔韧性、铜箔和基材的结合力、焊盘的平面度等参数也比有胶柔性板要好。所以它一般只用于那些要求很高的场合，如：COF(CHIP ON FLEX，柔性板上贴装裸露芯片，对焊盘平面度要求很高)等。 >[i <7u''we l&cGl2n8oh 由于其价格太高，目前在市场上应用的绝大部分柔性板还是有胶的柔性板。 {).XzNw 4 % | X¦r, 下面我们要介绍和讨论的也是有胶的柔性板。由于柔性板主要用于需要弯折的场合，若设计或工艺不合理，容易产生微裂纹、开焊等缺陷。下面就是关于柔性电路板的结构及其在设计、工艺上的特殊要求。 , | 6jqVH Z 7wVJ15 柔性板的结构 -N 50_! V~Xwa & 按照导电铜箔的层数划分，分为单层板、双层板、多层板、双面板等。 A_wsm6]f +{- >jf 单层板的结构：这种结构的柔性板是最简单结构的柔性板。通常基材+透明胶+铜箔是一套买来的原材料，保护膜+透明胶是另一种买来的原材料。首先，铜箔要进行刻蚀等工艺处理来得到需要的电路，保护膜要进行钻孔以露出相应的焊盘。清洗之后再用滚压法把两者结合起来。然后再在露出的焊盘部分电镀金或锡等进行保护。这样，大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。 o%DBG(Lai UL''+.>Qn1 也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻焊层的，这样成本会低一些，但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要尽量低的场合，最好是应用贴保护膜的方法。 C"E=7 r1(gU 双层板的结构：当电路的线路太复杂、单层板无法布线或需要铜箔以进行接地屏蔽时，就需要选用双层板甚至多层板。 TMM15Ic+ r<{{ UE 多层板与单层板最典型的差异是增加了过孔结构以便连结各层铜箔。一般基材+透明胶+铜箔的第一个加工工艺就是制作过孔。先在基材和铜箔上钻孔，清洗之后镀上一定厚度的铜，过孔就做好了。之后的制作工艺和单层板几乎一样。 "3DtN ''Ea 1f0=)4, 双面板的结构：双面板的两面都有焊盘，主要用于和其他电路板的连接。虽然它和单层板结构相似，但制作工艺差别很大。它的原材料是铜箔，保护膜+透明胶。先要按焊盘位置要求在保护膜上钻孔，再把铜箔贴上，腐蚀出焊盘和引线后再贴上另一个钻好孔的保护膜即可。 B/k9ksgA {sW`^5a$L 材料的性能及选择方法 -O''aA02] _3,l!%!n (1)、基材： XCW+L W -NQy 材料为聚酰亚胺(POLYMIDE)，是一种耐高温，高强度的高分子材料。它是由杜邦发明的高分子材料，杜邦出产的聚酰亚胺名字叫KAPTON。另外还可买到一些j*****生产的聚酰亚胺，价钱比杜邦便宜。 $ | ms;5z:) ?Qyw:F 它可以承受400摄氏度的温度10秒钟，抗拉强度为15，000-30，000PSI。 \''[NADfq# | `?N0j0S | l 25μm厚的基材价格最便宜，应用也最普遍。如果需要电路板硬一点，应选用50μm的基材。反之，如果需要电路板柔软一点，则选用13μm的基材。 ajzy''.<IM` M~Xo?%.%[ -v''^kZF%<" | {BHy`krG (2)、基材的透明胶： zKu7C9y~ T | b''&-s!J 分为环氧树脂和聚乙烯两种，都为热固胶。聚乙烯的强度比较低，如果希望电路板比较柔软，则选择聚乙烯。 "<''pC$ 3X9O0-CJ 基材和其上的透明胶越厚，电路板越硬。如果电路板有弯折比较大的区域，则应尽量选用比较薄的基材和透明胶来减少铜箔表面的应力，这样铜箔出现微裂纹的机会比较小。当然，对于这样的区域，应该尽可能选用单层板。 @IF*00 K+JlIy | }z~;} ] Z WD | }5 K 9RwB[5e (3)、铜箔： `[7i6a ?[ ¦sKlh-8 分为压延铜和电解铜两种。压延铜强度高，耐弯折，但价格较贵。电解铜价格便宜得多，但强度差，易折断，一般用在很少弯折的场合。 Mw7o%U e i"qa_s$w 铜箔厚度的选择要依据引线最小宽度和最小间距而定。铜箔越薄，可达到的最小宽度和间距越小。 88*L*w[TP P]`o:E.Q 选用压延铜时，要注意铜箔的压延方向。铜箔的压延方向要和电路板的主要弯曲方向一致。 ''wqrZ7v hY=_qY N (4)、保护膜及其透明胶： vm S470L gVrX\Gcjh 同样，25μm的保护膜会使电路板比较硬，但价格比较便宜。对于弯折比较大的电路板，最好选用13μm的保护膜。 y4gh!a¦Ma RF!.Ii!IN 透明胶同样分为环氧树脂和聚乙烯两种，使用环氧树脂的电路板比较硬。当热压完成后，保护膜的边缘会挤出一些透明胶，若焊盘尺寸大于保护膜开孔尺寸时，此挤出胶会减小焊盘尺寸并造成其边缘不规则。此时，应尽量选用13μm厚度的透明胶。 k_4:%[ o2z>qY- (5)、焊盘镀层： qoo¦ G vT3IH.!P 对于弯折比较大又有部分焊盘裸露的电路板，应采用电镀镍+化学镀金层、镍层应尽可能薄：0．5-2μm，化学金层0.05-0．1μm。 U |  |  |  |  | i$9`$ (1)、焊接孔或插头处的电路板设计： \STRRjK>H *bBNuTqty Twee &z Mx2k5xO? 由于焊接孔或插头处在插接操作时应力较大，要做加强型设计以避免裂纹。 #% H A& #h % ~l fN''@%8y/O 一般用于两个柔性板或柔性板与硬电路板的连接。 ? BOn-OE 6!Isj%SR 若在热压焊区域附近需要弯折电路板，要在此区域上贴聚酰亚胺胶带或点胶进行保护以避免焊盘根部折断。 4bY;7VicO g bISu,gR t\qgnR3CK FC0+0]kN (3)、ACF热压处的设计： N9b\ r''_ c(%]wd* 冲压孔和小电路板边角的设计(见表3) 3"-ZUtUS AIY9Ctkp N [KKV`2 OP ,@] %E2:m} | b* 针对SMT的设计： _Q7SC , := <0t$> (1)、元器件的方向： j0V+%V\'' ru | IJ;~ 元件的长度方向要避开柔性板的弯曲方向。 m54wGY`= !4&ZCNR&i< (2)、大的QFP或BGA要在柔性板反面贴加强板或在IC下灌胶。 | `)A$q<C 0]c:(LK] 加强板的材料为FR4，厚度大于0．2毫米，面积大于元件外边缘0．5毫米。 j WB21 | Ht\>b`j > fpMHZ:Z; %M_kFdGA'' (3)、柔性板靠近边缘的部位要做两个定位孔。还需要做两个贴片用识别焊盘，其直径为1毫米，距离其他焊盘至少3．5毫米，表面镀金或镀锡，平面度要好。 l~!XdJ4 "Uvs"K?;x; (4)、如果大的柔性板是由许多小板组成，每个小板上要做一个环形(内径3．2毫米)的坏电路板识别焊盘。若此小电路板已损坏，可用黑色记号笔把此识别焊盘涂黑，以避开以后的操作。 R(kQ= Ihy6[X%jE` (5)、元件离电路板边缘的最小距离为2．5毫米，元件之间的最小间距为0．5毫米。 oxF+`k]Z: G9K$n-i (6)、元件下不要有过孔，因为助焊剂会流过过孔造成污染。 m1A^ ¦= ~6]0ym 针对电性能的设计 P v/r_< o17J/(OP/ (1)、最大电流和线宽，线高的关系：(见表) w1ieC&: # d&s lR4dk P_0 <7B (2)、阻抗和噪音的控制： m9X_t!c H- d?opA% D}?WJnY thsl i ——选用绝缘性强的透明胶，如：聚乙烯。避免选用环氧树脂。 <VyxbP @`] b%l[v?Oy ——在高阻抗或高频电路中，要增加导线和接地板间的距离。 e}VJ"XyfZE yo $(!v ——还可采用以上几种设计方式： o5{ 4v8 ac]FxKZ1h2 SMT工艺的特殊设计 @20n>p dxgS^[;B} (1)、在印锡膏和贴片工艺中的定位方式： 8MZZ" :XOt+p 由于柔性板厚度很薄并有柔性，若用电路板边缘定位，定位精度很差。应采用定位孔定位。在印锡膏时为了躲开漏板，要采用带弹簧销的支撑平板。 {[''c_wa Ycn4#U4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)、印锡膏、贴片、过加热炉直到目检完，全程使用支撑板固定。以避免操作中造成焊点损坏。 >