着越来越多的手机采用翻盖结构，柔性电路板也随之越来越多的被采用。 7GaoeP>zO0  
按照基材和铜箔的结合方式划分，柔性电路板可分为两种： K "8o

Iiv|  
-wnssOl  
有胶柔性板和无胶柔性板。 ^C<P>Ydl\w  
PW ''a<.>EG  
其中无胶柔性板的价格比有胶的柔性板要高得多，但是它的柔韧性、铜箔和基材的结合力、焊盘的平面度等参数也比有胶柔性板要好。所以它一般只用于那些要求很高的场合，如：COF(CHIP ON FLEX，柔性板上贴装裸露芯片，对焊盘平面度要求很高)等。 >[i <7u''we  
l&cGl2n8oh  
由于其价格太高，目前在市场上应用的绝大部分柔性板还是有胶的柔性板。 {).XzNw 4  
%

X|r,  
下面我们要介绍和讨论的也是有胶的柔性板。由于柔性板主要用于需要弯折的场合，若设计或工艺不合理，容易产生微裂纹、开焊等缺陷。下面就是关于柔性电路板的结构及其在设计、工艺上的特殊要求。 ,

6jqVHµ  
Z 7wVJ15  
柔性板的结构 -N 5§0_!  
V~Xwa &  
按照导电铜箔的层数划分，分为单层板、双层板、多层板、双面板等。 A_wsm6]f  
+¤{- >jf  
单层板的结构：这种结构的柔性板是最简单结构的柔性板。通常基材+透明胶+铜箔是一套买来的原材料，保护膜+透明胶是另一种买来的原材料。首先，铜箔要进行刻蚀等工艺处理来得到需要的电路，保护膜要进行钻孔以露出相应的焊盘。清洗之后再用滚压法把两者结合起来。然后再在露出的焊盘部分电镀金或锡等进行保护。这样，大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。 o%DBG(Lai  
UL''+.>Qn1  
也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻焊层的，这样成本会低一些，但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要尽量低的场合，最好是应用贴保护膜的方法。 C"E=7  
§r1(gU  
双层板的结构：当电路的线路太复杂、单层板无法布线或需要铜箔以进行接地屏蔽时，就需要选用双层板甚至多层板。 T¤MM15Ic+  
r<{{ UE  
多层板与单层板最典型的差异是增加了过孔结构以便连结各层铜箔。一般基材+透明胶+铜箔的第一个加工工艺就是制作过孔。先在基材和铜箔上钻孔，清洗之后镀上一定厚度的铜，过孔就做好了。之后的制作工艺和单层板几乎一样。 "3DtN ''Ea  
1f0=)4,  
双面板的结构：双面板的两面都有焊盘，主要用于和其他电路板的连接。虽然它和单层板结构相似，但制作工艺差别很大。它的原材料是铜箔，保护膜+透明胶。先要按焊盘位置要求在保护膜上钻孔，再把铜箔贴上，腐蚀出焊盘和引线后再贴上另一个钻好孔的保护膜即可。 B/k9ksgA  
{sW`^5a$L  
材料的性能及选择方法 -O''aA02]  
  _3,l!%!n  
(1)、基材： X§CW+L

W  -NQy  
材料为聚酰亚胺(POLYMIDE)，是一种耐高温，高强度的高分子材料。它是由杜邦发明的高分子材料，杜邦出产的聚酰亚胺名字叫KAPTON。另外还可买到一些j*****生产的聚酰亚胺，价钱比杜邦便宜。 $

ms;5z:)  
?Q yw :F

它可以承受400摄氏度的温度10秒钟，抗拉强度为15，000-30，000PSI。 \''[NADfq#

`?N0j0S

l  
25μm厚的基材价格最便宜，应用也最普遍。如果需要电路板硬一点，应选用50μm的基材。反之，如果需要电路板柔软一点，则选用13μm的基材。 ajzy''.<IM`  
M~Xo?%.%[  
-v''^kZF%<"

{BHy`krG  
(2)、基材的透明胶： zKu7C9y~  
T

b''&-s!J  
分为环氧树脂和聚乙烯两种，都为热固胶。聚乙烯的强度比较低，如果希望电路板比较柔软，则选择聚乙烯。 "<''pµC$  
3X9O0-CJ  
基材和其上的透明胶越厚，电路板越硬。如果电路板有弯折比较大的区域，则应尽量选用比较薄的基材和透明胶来减少铜箔表面的应力，这样铜箔出现微裂纹的机会比较小。当然，对于这样的区域，应该尽可能选用单层板。 @µIF*00  
K+JlIy

}z~;} ]  
Z WD

}5  
K 9R wB[5e  
(3)、铜箔： `[7i6a§  
?[ |sKlh-8  
分为压延铜和电解铜两种。压延铜强度高，耐弯折，但价格较贵。电解铜价格便宜得多，但强度差，易折断，一般用在很少弯折的场合。 Mw7o%U e  
i"qa_s$w  
铜箔厚度的选择要依据引线最小宽度和最小间距而定。铜箔越薄，可达到的最小宽度和间距越小。 88*L*w[TP  
P]`o:E.Q  
选用压延铜时，要注意铜箔的压延方向。铜箔的压延方向要和电路板的主要弯曲方向一致。

''wqrZ7v  
hY=_qY N  
(4)、保护膜及其透明胶： vm S470L  
gVrX\Gcjh  
同样，25μm的保护膜会使电路板比较硬，但价格比较便宜。对于弯折比较大的电路板，最好选用13μm的保护膜。 y4gh!a|Ma  
RF!.Ii!IN  
透明胶同样分为环氧树脂和聚乙烯两种，使用环氧树脂的电路板比较硬。当热压完成后，保护膜的边缘会挤出一些透明胶，若焊盘尺寸大于保护膜开孔尺寸时，此挤出胶会减小焊盘尺寸并造成其边缘不规则。此时，应尽量选用13μm厚度的透明胶。 k_4:%[  
o2z>qY-  
(5)、焊盘镀层： qoo| ¤ G  
vT3¤IHµ.!P  
对于弯折比较大又有部分焊盘裸露的电路板，应采用电镀镍+化学镀金层、镍层应尽可能薄：0．5-2μm，化学金层0.05-0．1μm。 Un1f[yqn  
g@k\R)v  
焊盘及引线的形状设计 V''3ahNµ p  
" pSmTmT^  
(1)．SMT焊盘： )G]%ER ln  
xVpu¤1hmow  
——普通焊盘： / R#e0

q+  
z O~gQ[H  
防止微裂纹的发生。 oj gy-w_  
zRk`s7O  
——加强型焊盘： l:JQRF-7}  
A]#D*"9eu  
如果要求焊盘强度很高或做加强型设计。 zbs|T>[4Zz  
T31Yr>PF  
——LED焊盘： Y§/Lq8  
>

: \+o2  
由于LED的位置要求很高并且往往在组装过程中受力，故其焊盘要做特殊设计。 n ~

(%1AMN  
 85: %SN4/  
——QFP、SOP或BGA的焊盘: sIyU<V§7  
jz

1bsH  
由于角上的焊盘应力较大，要做加强型设计。 xrr2-4TM$  
)4/8WD  
(2)．引线： >Kb5 V^o;  
(''/t

g  
——为了避免应力集中，引线要避免直角拐角，而应采用圆弧形拐角。 P23Wp;7PQ  
AZd"I#Bµ8  
——接近电路板外形拐角处的引线，为避免应力集中，应做如下设计： ''- iR/\§6  
zV%§RRp¤l  
对外接口的设计 nR/0¤)g  
_hZ/

h;4l

eRxOr \  
>µi$9`$  
(1)、焊接孔或插头处的电路板设计： \STRRjK>H  
*bBNuTqty  
Twee

&z  
Mx2k5xO?  
由于焊接孔或插头处在插接操作时应力较大，要做加强型设计以避免裂纹。 #% H A&  
#h~j+s7#Y  
用加强板来增加电路板焊接孔插头处的硬度，厚度一般为0．2-0．3mm，材料为聚酰亚胺、PET或金属。对于焊盘镀层，插头最好选电镀镍+硬金，焊孔选电镀镍+化学金。 @f µ

&  
[`JP!tx^  
(2)、热压焊接处的设计： §% ~l µ  
fN''@%8y/O  
一般用于两个柔性板或柔性板与硬电路板的连接。 ? BOn-OE  
6!Isj %SR  
若在热压焊区域附近需要弯折电路板，要在此区域上贴聚酰亚胺胶带或点胶进行保护以避免焊盘根部折断。 4bY;7VicO  
g bISu,¤gR  
t\qgnR3CK  
FC0¤+0]kN  
(3)、ACF热压处的设计： N9b\ r''_  
c(%]§wd*  
冲压孔和小电路板边角的设计(见表3) 3"-ZUtUS  
AIY9Ctkp  
N [KKV`2  
OP  ,@]  
%µE2:m}

b*  
针对SMT的设计： _Q7SC ,  
:= <0t$>  
(1)、元器件的方向： j0V+%V\''  
r¤u

IJ;~  
元件的长度方向要避开柔性板的弯曲方向。 m54wGY`=  
!4&ZCNR&i<  
(2)、大的QFP或BGA要在柔性板反面贴加强板或在IC下灌胶。

`)A$q<C  
0]c:(LK]  
加强板的材料为FR4，厚度大于0．2毫米，面积大于元件外边缘0．5毫米。 j WB21

Ht\>b`j µ>  
fpMHZ:Z;  
%M_kFdGA''  
(3)、柔性板靠近边缘的部位要做两个定位孔。还需要做两个贴片用识别焊盘，其直径为1毫米，距离其他焊盘至少3．5毫米，表面镀金或镀锡，平面度要好。 l~!XdJ4  
"Uvs"K?;x;  
(4)、如果大的柔性板是由许多小板组成，每个小板上要做一个环形(内径3．2毫米)的坏电路板识别焊盘。若此小电路板已损坏，可用黑色记号笔把此识别焊盘涂黑，以避开以后的操作。 R( kQ=   
Ihy6[X%jE`  
(5)、元件离电路板边缘的最小距离为2．5毫米，元件之间的最小间距为0．5毫米。 oxF+`k]Z:  
G9K$n -i  
(6)、元件下不要有过孔，因为助焊剂会流过过孔造成污染。

m1A^ |=  
~6]¤0ym  
针对电性能的设计 P v/r_<  
o17J§/(OP/  
(1)、最大电流和线宽，线高的关系：(见表) w1ieC&:

#¤ d&s  
lR4dk  
¤P_0§ <7B  
(2)、阻抗和噪音的控制： m9X_t!c H-  
d?o§pA%  
D}?WJ§nY  
thsl i  
——选用绝缘性强的透明胶，如：聚乙烯。避免选用环氧树脂。 <VyxbP @`]  
b%l[v?Oy  
——在高阻抗或高频电路中，要增加导线和接地板间的距离。 e}VJ"XyfZE  
yµo $(!v  
——还可采用以上几种设计方式： o5{ 4v8  
ac]FxKZ1h2  
SMT工艺的特殊设计 @20n>µp  
dxgS^[;B}  
(1)、在印锡膏和贴片工艺中的定位方式： 8MZZ"   
:µ§XOt+p  
由于柔性板厚度很薄并有柔性，若用电路板边缘定位，定位精度很差。应采用定位孔定位。在印锡膏时为了躲开漏板，要采用带弹簧销的支撑平板。 {['' c_wa  
Ycn4#U4

(2)、印锡膏、贴片、过加热炉直到目检完，全程使用支撑板固定。以避免操作中造成焊点损坏。 µ>