60个批次充电宝抽检无一合格 电池容量最多虚标近半

市面上移动电源上标注的额定容量，大多指的是电池能量，并不等于可利用能量。

并不是标称容量大的，提供的电量就多。转换效率是另一个重要指标。

随着智能手机等的普及，各种携带方便的“外挂电池”、“充电宝”等成为不少人出门的应急装备。近日，江苏省质监局组织对市面上销售的60个批次移动电源展开质量风险监测，涉及EAGET、酷比魔方、三星、DBK迪比科、MI小米等47个主流品牌，价格从40元到378元不等。

苏州市质检所检测人员在监测过程中发现：接受抽样的60个批次产品均存在问题，无一符合检验标准。

被监测的移动电源存在哪些具体问题?市民在选购使用过程中要注意些什么?笔者向苏州质监部门进一步了解情况。

60个受检品都没“穿对外衣”

此次监测中，产品外观质量及标识的符合率为0%。2014年5月1日起实施的CIAPS0001-2014《USB接口类移动电源》标准中，对移动电源外观及尺寸项目作出了明确规定：移动电源尺寸必须符合制造商的明示;产品有充电状态及放电的剩余电量指示;产品上应该至少有产品名称、型号、额定容量(额定能量)、电池能量(电池容量)，厂名或商标;输入输出端口要有端口名称及额定电压、电流值;在包装上标注的安全警告、生产日期或批号、厂名厂址，必须使用中文标识，包装上与产品上标识的重复内容必须一致。

但在这60个批次样品中，有16个批次未标出尺寸，1个批次没有剩余容量指示功能，有55个批次未标注安全警示语或符号，还有22个批次产品使用英文标识，这60个批次产品均未按照标准规定的额定容量进行标注。

非金属外壳阻燃达标仅39%

起到装饰和防护作用的外壳，主要有金属和塑料两种材质。一般来说，塑料外壳美观重量轻，但在发生起火或爆炸时，不能提供足够的防护。由于移动电源内部基本上都采用锂电池作为电芯，它本身的易起火爆炸等不安全因素，同样被引入移动电源产品中，因此标准要求移动电源外壳要具有防火能力，阻燃等级达到V-1级。

本次监测样品中共有16个批次为金属外壳，本身就不可燃，因此能够满足标准要求。在对其余44个批次样品的非金属外壳进行试验时，发现有27个批次的样品外壳在点燃后不会熄灭，没有阻燃功能，非金属外壳产品的符合率仅为39%。大多数生产企业对于移动电源外壳必须防火并没有概念。

事实上，只要在外壳生产中加入适量的阻燃剂，就能使产品满足标准要求。从安全的角度出发，建议消费者选择金属外壳的产品。

电池容量最多虚标近半

笔者在监测结果中看到，这60个批次样品中，有26个批次的电池容量不能满足标准要求，符合率仅为56.7%。其中有10个批次样品涉嫌容量虚标，占所有样品的16.7%，这里面最严重的情况是，电池容量只能达到明示值的56%，10000mAh的电芯实际上只有5600mAh。

需要注意的是，目前市面上销售的移动电源产品上标注的额定容量，大多指的是电池能量，也就是移动电源电芯的容量，却不等于可利用的能量。一般来说，像10000mAh的电池能量，理论上完全转换的移动电源额定容量为7400mAh。电池能量与移动电源额定容量并不相同，消费者要注意区分。

电量利用率 超六成缩水

除了容量虚标以外，转换效率也是影响电量大小的另一个重要指标，它衡量的是电量的利用率有多高。此次风险监测结果却显示：并不是标称容量大的产品，提供的电量就多。据了解，此次移动电源产品转换效率这一项的符合率仅为38%，其中最低转换效率为71.85%，这与标准中的规定值85%相比，相当于这款产品电池容量缩水15.5%，也就是说，虽然该产品没有容量虚标，但给消费者的实际感受，也达到了容量虚标的水平。本次接受监测的产品中，最低利用率仅占最高利用率的77%，好坏相差巨大。

充满的电源 偷偷跑电

日常使用过程中，不少市民会发现，移动电源明明充满了电，但是搁置一段时间后再打开，其中的电量已经所剩无几了。

此次，检测人员也对移动电源的静态消耗电流的状况进行了监测。其中发现有10个批次的样品超过限值，项目符合率为83.3%。以静态消耗电流3.28mA的样品为例，放置一个月需要耗电2360mAh，加上锂电池每月2%的自放电，5000mAh的电芯，一个月就跑电一半了。

质检提醒 别一味贪大

根据需要选择合适规格的产品，民航规定“充电宝额定能量不超过100Wh，无需航空公司批准;额定能量超过100Wh但不超过160Wh，经航空公司批准后方可携带”，其中100Wh相当于27000mAh电池能量的移动电源，160Wh相当于43000mAh电池能量的移动电源。

挑合适的输出电流

看外观，检查标志标识，根据用途选择合适的输出电流，用于手机充电1A就够了，用于平板电脑充电需要2A以上。知名企业管理相对更规范，因此，品质相对于一些陌生产品来说，还是更有保障的。

特别便宜的慎买

产品的价格消费者要考量，特别便宜的移动电源就要小心了，以10000mAh的产品为例，正常的材料成本已经超过60元，因此不建议购买60元以下的产品。

别过度充电

移动电源产品提供了短路保护，过流放电保护和过充电保护。但这并不意味着消费者可以任意使用一带多的USB转换器来进行过流放电，或者连在充电器上长时间不断电地过充电。

短路、过流放电、过充电等意味着非正常工作状态，产品提供了保护，就是安全的。但它的前提是不允许消费者把这些非正常状态当成正常工作状态来使用，如果消费者这么做，一旦保护电路出故障，就有可能造成起火爆炸等安全事故。