10月10日发的《换一种思路，也许发电量会大幅提高！》大家还记得不？

9月30日，我与兴悦能（北京）能源科技有限公司的李穆然总工程师一起做了一个利用玻璃反射板提高发电量的实验平台，如下图。

其中，按常规设计思路安装的光伏组件，安装倾角为38°，做为实验的参考基准（以下称为“基准”）；中间的一排为常规的玻璃镜，做为反射面，将两排光伏组件中间的间隔地带的太阳光反射到最左边的光伏组件上；接收玻璃镜反射光的光伏组件，安装倾角为65°（以下称为“技改”）。利用抽水量来表征光伏组件的出力。（具体情况大家可以自己回看10月10日的微信。）

最近添置了新设备，补测了新数据，跟大家分享一下。

10月9日，雾霾天，测的数据如下。

表1 两种情况在10月9日的抽水量情况（单位：m³）

从上表可以看出：

1）9月30日~10月8日，技改的出力为基准出力的2.22倍；

2）10月9日当天，雾霾天气下，技改的出力为基准出力的2.28倍；

10月16日，与之前的雾霾天气截然不同，今天天气晴朗，秋高气爽，凉风习习。我又补测了一些数据，如下表。

从上表可以看出：

1）在秋高气爽的日子，技改光伏组件的温度并没有大幅升高到不可接受的程度；

2）中午辐照度高时，相对于基准，技改光伏组件的温度升高较大，所以，光伏组件的温升与辐照度紧密相关。加了反射板以后，辐照度增加，升温自然就会增加。

3）如果不加限流措施，相对于雾霾天气，技改方案在晴朗天气时的优越性似乎更加明显（这跟之前想象的不同）。

下图是16点，辐照度只有214W/m2时，基础和技改的抽水情况。

可以看出，基础的水流已经很少了，但技改的水流还是非常旺盛的。可见，技改方案在早晚辐照度低的时段，对发电量提高还是非常明显的。