汽车启动电池的日常使用以及养护

通常情况下，汽车启动电池在出现下列情况之一时应进行充电：

电解液比重降至1.200以下；

冬季放电超过25％；

夏季放电超过50％；

灯光暗淡；启动无力。

有的车主认为，快速充电可以节省时间，只需要3－5个小时。其实不然，快速充电只是迅速把电池表面激活，而实际上电池内部是没有完全充满电的。

除了快速充电之外，还有一种为慢充电，充电时间为10－15个小时，那些深亏电池就必须进行慢充电，否则充电时间不够，充电量不足，这样就直接影响到汽车的行驶性能。

虽说充电是个相当简单的操作，但也有一些注意事项：

1、向铅酸电池充电时，要穿上保护衣

2、充电时，蓄电池附近不能有火花，禁止抽烟。

3、对一个或对多个蓄电池并联充电时，充电器电压不要超过16V。

4、将充电器的正极线接在蓄电池的正极柱上，将负极线接在蓄电池的负极柱上。

5、打开充电器时，先设置到最低电流，然后逐渐提高电流，直至蓄电池开始接受电流。如果是一个深度放电后的蓄电池或是低温下的蓄电池，这一过程可能需要好几分钟。

6、如果蓄电池排气口排出酸雾，或蓄电池温度超过了52摄氏度，充电即需立刻停止，这些现象表明该蓄电池已损坏，需要更换。

7、当电流降至1A以下时或充电超过24小时后，表示充电完成，可以停止充电。